二、技术要求

（一）骨灰盒品种及价格范围

| 种类（档次） | 类别 | 单价（元/个） | 选取款式的数量（款） | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类惠民款骨灰盒 | A1 | 320 | 2 | 木质：整体使用原木，桦木、杉木、樟木等同档次材质，且单个骨灰盒只能由一种木材制成。 | 固定报价 |
|  | A2 | 320 | 2 | 石质：整体使用整石镂空，大理石、花岗岩等同档次材质、且单个骨灰盒不得使用石质板材粘接或合成材质制作 | 固定报价 |
| B类常规款骨灰盒 | B1 | 400 | 1 | 木质：整体使用原木，圆盘豆、姜饼木、摘亚木、等同档次材质，且单个骨灰盒只能由一种木材制成。 |  |
|  |  | 500 | 1 |  |  |
|  |  | 600 | 1 |  |  |
|  | B2 | 400 | 1 | 石质：整体使用整石镂空，方解石、花岗岩等同档次材质、且单个骨灰盒不得使用石质板材粘接或合成材质制作 |  |
|  |  | 500 | 1 |  |  |
|  |  | 600 | 1 |  |  |
| C类常规款骨灰盒 | C1 | 700 | 1 | 木质：整体使用原木，印茄木、香脂木豆、鞘籽古夷苏木、风车木、等同档次材质，且单个骨灰盒只能由一种木材制成。 |  |
|  |  | 800 | 1 |  |  |
|  |  | 900 | 1 |  |  |
|  | C2 | 700 | 1 | 石质：整体使用整石镂空，方解石、碳酸盐质玉等同档次材质、且单个骨灰盒不得使用石质板材粘接或合成材质制作 |  |
|  |  | 800 | 1 |  |  |
|  |  | 900 | 1 |  |  |
| D类常规款骨灰盒 | D1 | 1000 | 1 | 木质：整体使用原木，螺穗木、古夷苏木、可乐豆、风车木、刺猬紫檀等同档次材质，且单个骨灰盒只能由一种木材制成。 |  |
|  |  | 1100 | 1 |  |  |
|  |  | 1200 | 1 |  |  |
|  | D2 | 1000 | 1 | 石质：整体使用整石镂空，蓝田玉、岫玉等同档次材质、且单个骨灰盒不得使用石质板材粘接或合成材质制作。 |  |
|  |  | 1100 | 1 |  |  |
|  |  | 1200 | 1 |  |  |
| - 备注：本项目按照优惠率报价，A类惠民款骨灰盒共4个款式统一固定报价不参于折扣。B类、C类、D类常规款骨灰盒共18个款式统一按优惠率报价。否则视为无效报价。 - 说明：1、成交后，中标方需按中标每款产品提供同档次材质的不同款式至少3款由招标人选择最终需要的款式，根据招标人实际需求，可对供货款式设计进行相应调整。 - 每个档次的骨灰盒差距恰当(所报价格与该档次使用材质、设计款式相适应)，材质能与价格对应性好，能够完全满足采购需求，不得以次充好，用低档木材冒充高档木材。 |  |  |  |  |  |

- （二）项目服务要求及服务内容

1、采购内容

（1）中标后投标供应商自拟一份供货目录供采购方择优选择。

（2）供货目录内容含：产品材质（石质、木质）、规格、产品说明及价格。请附相应的彩色图片。

（3）骨灰盒尺寸要求

| 款型 | 尺寸限制要求 |
| --- | --- |
| 棺型 | 长35cm*宽25cm*高25cm |
| 方型 | 长34cm*宽23cm*高24cm |
| 注：投标人所投产品尺寸可以和以上尺寸不同，但不应超过各款型对应尺寸限制要求。 |  |

2、采购说明

（1）投标供应商提供的木质骨灰盒要满足国家现行标准《木质骨灰盒通用技术条件》（GB/T23288-2023）。中标供应商提供的骨灰盒要是完整的、质量合格的、全新的产品。每一件供货产品附有商标、品名、规格型号、产品参数、产品简介、厂名、合格标识、文字说明（包含：设计理念及工艺说明）等。骨灰盒外部包装盒两边侧面要清楚标明厂家、品名、材质、规格型号等标识。商品符合运输及销售包装要求。所有骨灰盒在供货、运送、销售、仓库存储及售后质保期内出现的非采购人造成的任何产品质量问题、包装问题或服务不及时、不到位等产生的相关投诉、赔偿，其全部责任及费用均由中标供应商承担。

（2）木质骨灰盒质量要求

①主材采用天然实木，严禁使用密度板、刨花板、贴皮板、复合板及回收木材，材质需与标识一致；木材质量：无贯通裂缝、虫蛀、树脂囊、腐朽材、死节；面板和底板采用无拼接、无边材的独板，面板厚度≥10mm（不含雕花厚度），底板厚度≥6mm。

②干燥处理：木材需经专业干燥处理，含水率控制在8%～产品所在地区年平均木材平衡含水率，允许偏差±1%，全国各地区年平均木材平衡含水率按相关规范执行。

③防虫防腐处理：采用环保防虫防腐药剂（无甲醛、无重金属），经真空加压渗透处理，确保木材内部无虫卵、无蛀虫隐患，同时不污染骨灰及存放环境，药剂符合国家环保标准；内外表面经多道精细打磨手感光滑细腻，无毛刺、无木刺、无明显加工痕迹。

④胶黏剂：采用环保水性胶，无甲醛释放，甲醛释放量（符合GB 18584—2024规定），粘结强度高，胶缝严密，外表无明显胶缝；油漆采用高聚脂漆或生漆等，颜色均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘和漏漆现象；采用木榫接，接头处应涂胶，不得使用金属钉子；盒盖与盒口吻合严密，采用榫卯结构固定，榫卯结合处严密牢固，无崩茬、动榫、断榫；用塞尺检测，缝隙均匀，无局部过大现象。

⑤整体外观：无断裂、裂纹、虫蛀、霉斑、变形、翘曲；内外表面清洁，无胶迹、污迹、灰尘，内衬无脏物、无损坏；配饰和照相框无损坏，图案设计庄重，不涉及封建迷信；木材纹理清晰自然，色泽均匀，无色差。

⑥涂层无皱皮、发粘、漏漆现象，无明显划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉、杂渣；内部涂刷均匀，色泽基本一致；雕刻图案、文字清晰完整，线条流畅，层次分明，对称部位对称；凹凸大挖、过桥、棱角、圆弧等处无缺角，铲底平整，各部位无锤印或毛刺；纹饰、文字端正，无歪斜、错刻、漏刻；描金/着色采用环保材料，附着力强无脱落，无溢色、晕染。

- （3）石材骨灰盒质量要求

- ①主体采用天然石材，质地致密、耐久性强的石材，材质需与产品标识完全一致，严禁以次充好、石质均匀，无裂纹、暗裂、夹层、风化层、色斑、砂眼；粘接胶采用石材专用，环保无毒、防水防霉、耐酸碱，无甲醛重金属，粘结牢固不脱胶无漏胶、溢胶、空鼓、气泡；溢胶需彻底清理，无胶痕、胶渍，不影响产品外观；严禁使用人造石、染色石、碎料拼接劣质石材。

- ②优先采用整块大料一体成型，盒盖与盒口贴合严密，缝隙均匀，开合顺畅，倒置不脱落；边角圆弧打磨，无尖锐棱角；壁厚均匀，整体承重稳定，平放无翘曲。

③外观质量：表面精细抛光/哑光打磨，光洁均匀，无划痕、缺角、掉碴、麻点、裂纹；色泽自然均匀，无人工大面积染色、无褪色隐患；整体方正对称，垂直度、平整度符合石材加工精度要求。

④雕刻图案、文字清晰完整，线条流畅，层次分明，深浅一致，无毛刺、无残缺、无断笔；对称部位对称，无歪斜、无变形；刻字要求：文字端正，无歪斜、错刻、漏刻，字体清晰，笔画流畅，无模糊、无断笔；描金/着色采用环保材料，附着力强、无脱落，无溢色、晕染；雕刻边缘光滑，无崩边、无毛刺，与石材表面过渡自然，无突兀感；雕刻深度均匀，无深浅不一现象。

⑤整体外观：无裂纹、暗裂、崩边、缺角、掉碴；表面清洁，无污渍、无胶痕、无灰尘；整体庄重、规整，符合殡葬用品的外观要求，无低俗、违规纹饰。

- 3、服务要求

- （1）中标骨灰盒一律实行代销。

（2）中标人中标货物的供货量由招标人根据实际的销售情况确定，招标人负责代销。招标人不向中标人保证最低供货量。

（3）中标人在接到招标人的供货通知电话或传真后48小时内应将招标人所需货物保质保量送到招标人指定地点。

（4）供应商须保证所供货物全新、正宗、原包装、出具合格证(含外观、尺寸、盒盖开闭、平稳度等)。若事后发现所供货物不符要求并引起纠纷的，由供应商负责赔偿和处理争议或纠纷，招标人保留对中标人索赔的权利。

（5）采购人将定期或不定期对骨灰盒进行检查，如采购人发现供应商交付的骨灰盒与封存的样品不一致，或骨灰盒出现缺陷、瑕疵、没有按照招标文件要求供应的，对检查中发现有产品存在以次充好等违法违规行为的供应商可直接解除合同，并报有关部门依法依规处置，采购人有权把中标供应商拉入政府采购黑名单。

（6）中标人对中标商品的命名如与移风易俗有冲突的，招标人有权更改为适宜的命名。

（7）招标人随时保留对中标供应商每款产品破坏性检测的权利(包含自由落体检测和权威机构检测)，所产生的费用由中标人承担。

（8）中标人提供的骨灰盒应符合国家环保标准，如提供的骨灰盒造成采购人员工身体伤害的，中标人应承担相应的经济赔偿。

（10）招标人可根据市场实际需求在同等材质情况下对供货量和供货款式进行调整，根据调整后的需求另行签订补充协议。

注：以上技术要求必须完全满足或者优于；否则，视为无效响应。