二、技术规格（工程要求）
1.施工要求

（1）本项目为江西青年职业学院学生公寓1-6栋、教学楼、配电房外墙改造，总施工面积约21816平方米（除窗后），其中存在空鼓及开裂处面积约6545平方米。主要工程是清扫全部外墙、凿除空鼓开裂部位后进行挂网抹灰、抗裂砂浆批刮；全部外墙防水腻子粉涂刮、打磨，封底漆后进行两遍涂料涂刷，最后喷涂一遍罩面漆。

（2）供应商应严格按照设计图纸、控制价清单要求施工（设计图纸、控制价清单等详见附件）。

（3）供应商应配备满足施工要求的设施（升降机、吊篮等），相关费用由施工方支付。

2.材料要求：

外墙弹性涂料必须满足以下要求（检验依据GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》）：低温稳定性：≥3次循环不变质；耐水性：≥96h无异常；耐粘污性（白色或浅色)：≤20%；对比率（白色或浅色）：≥0.9。（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，未提供或提供不符合要求视为无效响应）。
3.施工方案要求：

供应商须针对本项目提供详细的施工方案，包含但不限于：施工进度计划及工期保证措施方案、施工质量保证措施、施工安全保护措施。本项目施工将按照施工方案进行实施。
4.其他要求：
受施工区环境影响，供应商应采取有效措施保护施工区内道路、外墙管线、空调设备等设施，因施工导致损坏的，由供应商负责修复；在施工前，供应商应上报施工方案，经采购人批准方可施工，施工过程中需要搭设防护通道。

注：以上所有技术规格（工程要求）为实质性要求，须全部满足或优于，否则按无效响应文件处理。

